UFC非钢结构基础烟囱防腐蚀专用涂料

- 概述：

UFC系列专用涂料是针对非钢结构基础烟囱防腐蚀用而开发的功能性特殊涂料，该产品是以耐高温、耐腐蚀树脂与其它功能性填料、助剂等调配而成的厚膜型复合物。该涂料与其它材料复合应用，可有效解决非钢结构烟囱的防腐蚀问题。其中UFC-FR型是适用于阻燃要求的工况（可达到UL 94-V0级）。

- 特点:    综合了高性能复合材料及特种涂料的优点

-  高耐腐蚀和耐久性的特点

 突出的力学性能和耐热特性

 复合层具有高度整体性和防渗的特点

 采用先进喷涂工艺，施工快捷，可靠

- 推荐工艺：

- 与玻璃纤维喷射纱复合喷射成型

- 典型性能（施工后复合涂层）：

| 外观 |  | 黑色、灰色 | 目测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸强度 MPa |  | 70 | GB/T1447-2005 |
| 拉伸模量 GPa |  | 3.50 |  |
| 延伸率 ％ |  | 2.1 |  |
| 弯曲强度 MPa |  | 120 | GB/T1449-2005 |
| 弯曲模量 GPa |  | 4.10 |  |
| Barcol硬度 |  | ≧40 | GB/T3854－2005 |
| 线膨胀系数/℃ |  | 2.0~3.0×10-5 | ASTM D696 |
| 附着力MPa （拉开法） | C30混凝土基础 | ≧1.5(基础破坏) | ASTM D4541 |
|  | 耐火砖基础 | ≧1.0(基础破坏) |  |
|  | 聚合物水泥基础 | ≧2.0(基础破坏) |  |
| 氧指数（FR型） |  | ≧35 | ASTM D2863 |
| 耐酸性（25%硫酸，80℃） |  | 通过 | GB/T 3857-2005 |
| 耐热性 ℃ |  | 165 | DSC法 |

推荐结构：（说明第一列用图表示，推荐工艺是否要写？）

| 面涂 | 1道，参考用量：0.2Kg/m2.道 | 刷涂、喷涂 |
| --- | --- | --- |
| UFC复合层 | 2-3道（4-5mm），参考用量：4.5kg/m2 | 喷射（Spay-up） |
| VEGF特种涂料层 | 2道，参考用量：2.0 kg/m2 | 喷涂 |
| 封闭底涂 | 1-2道，参考用量：0.6kg/m2 | 刷涂 |
| 处理好的基础 |  |  |

施工指导：具体可见《非钢烟囱防腐蚀技术方案》

钢结构基础烟囱的防腐蚀解决方案

方案一、VEGF乙烯基特种涂料方案

该产品是以耐高温、耐腐蚀乙烯基树脂与其它功能性填料、助剂等调配而成的厚膜型复合物，是一种被证明可适用于脱硫后湿烟囱的防腐蚀用的功能性材料，具有突出的耐腐蚀性、耐热性和良好工艺性的特点。

推荐工艺：采用高压无气喷涂（建议成膜厚度1.0-1.5mm）

涂层结构：1道底涂+2道无气喷涂

方案二、超级APC 784涂料

APC 784是美国先进聚合物涂公司(Advanced Polymer Coatings)公司的专利产品，是一种重防腐、高韧性的高交联密度、耐渗透性好的特种涂料。其分子结构中具有28个可交联官能团，固化后形成784个交联点，成膜物中含特有的“有机-无机”多官能团均聚致密的交联结构，不含有羟基或酯基，理化性能优异，可长期耐260℃高温，是一种长效的湿烟囱防腐蚀涂料。

推荐工艺：采用高压无气喷涂（建议成膜厚度300-500μm）

涂层结构：1道底涂+1道面涂（均采用无气喷涂）

整体玻璃钢（FRP）烟囱

综合多年的国内外应用实例，整体玻璃钢（FRP）方式是一种能永久解决脱硫后湿烟气烟囱防腐蚀难题的应用方案，是以后烟囱防腐蚀的重要方向。玻璃钢（FRP）与金属材料或其他无机材料相比，它耐腐蚀、重量轻、比强度高、电绝缘、耐瞬时高温、传热慢，克服了传统衬里材料与结构材料之间存在的附着力差异，膨胀系数不同而发生脱落，分层等质量隐患，是一种兼具功能和结构特性的新型材料，并兼有良好的经济性。

适用树脂：一般情况下应选用化学阻燃型乙烯基树脂（FUCHEM892），如确有可靠经验和安全措施保证时，可选用其它高性能耐腐蚀乙烯基树脂（如FUCHEM 882、FUCHEM898等）。

FUCHEM 892树脂的阻燃特性

|  | 氧指数 （OI） | UL-94 | ASTM2843 | ASTM E-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 烟密度等级（SDR） | 火焰传播速度（FSI） |
| 浇铸体 | 33 | Vo | - | - |
| 玻璃钢 | 42 | Vo | ≤75 | Class1 |

结构形式：

1、自立式玻璃钢烟囱：高度不宜超过30m，且其高径比（H/D）不宜大于10；

2、拉索式玻璃钢烟囱：高度不宜超过45m，且其高径比（H/D）不宜大于20；

3、塔架式、套筒式或多管式玻璃钢烟囱：其跨径比（L/D）不宜大于10。

注：H——烟囱高度(m)；L——玻璃钢烟囱横向支承间距(m)；D——玻璃钢烟囱直径(m)。

封底：

我们的优势：

上海富晨不仅提供广泛的产品，更是为我们的产品提供坚实的技术支持和服务，并以持续的创新能力开拓和发展了产品及其应用，同时基于我司多年丰富的产品防腐蚀应用经验，国家有关部委诚邀我司已编或正参编以下国家标准和规范：

《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008

《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212-2002

《建筑防腐蚀工程质量验收规范》GB50224-2010

《乙烯基酯树脂防腐蚀工程技术规范》GB/T50590-2010

《烟囱设计规范》 GB50051（正在修编）

《烟囱工程施工及验收规范》 GB50078-2008

《树脂整体地面通用图》HG/T21638-2005

《工业设备、管道防腐蚀工程施工规范》GB50726-2011

《工业设备、管道防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50727-2011

《环氧树脂自流平地面工程技术规范》GB/ T50589-2-10

《玻璃鳞片衬里胶泥》HG/T3797-2005

中标协《呋喃树脂防腐蚀工程技术规程》CECS 01:2004

我们的业绩（节选）：

| 电厂名称 | 机组情况 | 烟囱情况 | 完工时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山东邹县火电厂 | 2×1000MW | 钢内筒2×240米 | 2006年8月 |
| 甘肃兰州铝厂自备电厂 | 2×300MW | 钢内筒3×240米 | 2007年 |
| 华电福建可门电厂 | 2×600MW | 钢内筒2×210米 | 2008年5月 |
| 湖北鄂州电厂二期 | 2×600MW | 钢内筒2×210米 | 2008年7月 |
| 济南明湖电厂 | 3×75t/h | 1×100 混凝土烟囱 | 2008年10月 |
| 上海太太乐食品公司自备热电厂 | 2×75t/h | 脱硫设备、混凝土烟囱 | 2008年11年 |
| 山东齐鲁石化热电厂 | 2×300MW | 1×210米 混凝土烟囱 | 2009年9月 |
| 国电九江四期电厂 | 2×660MW | 钢内筒240米 | 2012年11月 |
| 新疆伊吾县集中供热站 | 2×75t/h | 1×80米 混凝土烟囱 | 2013年7月 |
| 新新疆伊吾县莲池乡供热站 | 2×50t/h | 1×50米 混凝土烟囱 | 2013年8月 |
| 内蒙古乌兰煤炭集团瑞丰热电 | 2×150t/h | 1×50米 混凝土烟囱 | 2013年9月 |
| 山东欧化印染家纺有限公司 | 2×20t/h+2×10t/h | 1×50米 混凝土烟囱 | 2014年4月 |
| 上海巨浪环保有限公司 | 1×2.5t/h | 1×45米 混凝土烟囱 | 2013年5月 |
| 山东东营万达热电 | 3×75t/h+1×150t/h | 1×120米 混凝土烟囱 | 2014年5月 |

*我们的材料在各大电力集团及能源行业得到广泛的应用，包括超过500个电厂的FGD项目。